Звіт про науково-дослідну роботу: “Удосконалення існуючих та створення нових виробів з надтвердих матеріалів інструментального та конструкційного призначення: модифікації структури створеного алмазо-твердосплавного матеріалу марки АВКМ для алмазних коронок, розширювачів, правлячого інструменту; створення і триботехнічні випробування вузлів тертя з сВN; удосконалення припоїв та процесів паяння, виготовлення та випробування різців з сВN і алмазних пластин, одержаних синтезом з газової фази”

Мета роботи- удосконалення алмазо-твердосплавного матеріалу (типу АВКМ) для оснащення бурових коронок, розширювачів, правлячих карандашів; створення різців з алмазів СУО. Створення з надтвердих матеріалів (сВМ) методом паяння виробів конструкційного призначення (вали, підшипники ковзання, в тому числі циліндричні).

Керівник роботи: Найдіч Юрій Володимирович, завідувач відділу, академік НАН України  (Email:naidich@ipms.kiev.ua )

Терміни виконання наукової роботи: початок   І кв.2009р.
                                                             закінчення IV кв.2012 р.

Дані про реєстрацію роботи:  N 0109UО00564

Скорочений зміст висновків рецензентів.

В роботі отримано результати, які являють науковий, технічний та технологічний інтерес в ряді напрямків: бурові коронки, ріжучій інструмент, високонавантажені вузли тертя з висомодульних матеріалів. Основою роботи
є вирішення матеріалознавчих проблем.

Пропозиції про подальше використання результатів роботи.

Розширити виготовлення інструмента - бурових коронок, правлячих алмазних карандашів з застосуванням розробленого композиційного матеріалу марки АВКМ, різців для точіння кольорових та черних металів. Провести дослідження впровадження надтвердих матеріалів в конструкційних виробах різного призначення.

РЕФЕРАТ

Мета роботи- удосконалення алмазо-твердосплавного матеріалу (типу АВКМ) для оснащення бурових коронок, розширювачів, правлячих карандашів; створення різців з алмазів СУО. Створення з надтвердих матеріалів (сВМ) методом паяння виробів конструкційного призначення (вали, підшипники ковзання, в тому числі циліндричні).

Об'єктами дослідження є надтверді матеріали і композити на їх основі інструментального та (вперше) конструкційного призначення.

В роботі проведено оптимізацію складу робочого шару бурових коронок (концентрація та якість алмазів, спосіб їх закріплення в матриці) в умовах, що імітують роботу бурової коронки. Виготовлено партію коронок БАЗ та розширювачі d76 мм. Проведені їх промислові випробування при геологорозвідувальних роботах показали високу якість нових коронок в порівняні з імпортними коронками з-да «Терекалмаз» і серійними коронками БС 20. Виготовлено алмазні карандаші з АВКМ, що мають робочі характеристики у 2,5 рази вищі за стандартні. Вперше розроблено технологію адгезійного з'єднання окремих, обмежених за розміром, елементів із кубічного нітриду бору і отримано цільні вироби конструкційного призначення: вали діаметром до 10 мм; практично не зношувані циліндричні підшипники ковзання типу вал/обойма з поверхнею тертя сВN/сВN. Тим самим покладено початок - розвитку нового напрямку сучасного матеріалознавства — використання надтвердих речовин (кубічного нітриду бору) як конструкційного матеріалу. Випробувані циліндричні підшипники ковзання з сВN характеризуються особливо низьким коефіцієнтом тертя (0,04) і зношенням (0,64 мг/км).

КЛЮЧОВІ СЛОВА: НАДТВЕРДІ МАТЕРІАЛИ, ПАЯННЯ, ІНСТРУМЕНТ, КОНСТРУКЦІЙНІ ВИРОБИ, АЛМАЗНІ БУРОВІ КОРОНКИ, ВАКУУМНА ТЕХНОЛОГІЯ, АДГЕЗІЙНОАКТИВНІ СПЛАВИ, АЛМАЗНІ РІЗЦІ.

ПУБЛІКАЦІЇ

Адамовский А.А., Емцов В.М., Варченко В.Т. /Методика исследования триботехнических характеристик сверхтвердых материалов на основе плотных модификаций нитрида бора //Адгезия расплавов и пайка материалов. - 2009. - Вып. 42. - С. 77-84.

Найдич Ю.В., Косторнов А.Г., Адамовский А.А., Варченко В.Т., Костенко А.Д. /Триботехнические свойства сверхтвердых материалов на основе нитрида бора в контакте с твердыми сплавами //Порошковая металлургия.- 2011. - №5/6. - С. 105-112.

Найдич Ю.В., Адамовский А.А. /Конструкционный сверхтвердый материал на основе кубического нитрида бора в узлах сухого трения //Доповіді Национальної академії наук України, 2012. - №3. - С.99-103.

Адамовский А.А., Варченко В.Т., Найдич Ю.В. Триботехнические характеристики сверхтвердых материалов на основе нитрида бора и нитридной керамики при сухом трении по твердым сплавам //Мир техники и технологий, 2012.—№5.- С. 68-71.

Адамовский А.А. Контактное взаимодействие сверхтвердых материалов. Триботехнические характеристики //Адгезия расплавов и пайка материалов. — 2011. — Вып. 44.-С. 103-118.

Адамовский А.А., Зюкин Н.С, Варченко В.Т. Триботехнические характеристики сверхтвердых и высокомодульных материалов //Ш-международная    Самсоновская    конференция    "Материаловедение   тугоплавких соединений". Труды конференции. — 23-25 мая 2012. - Киев. - Украина. - С.72.

Влияние адгезионного закрепления зерен алмазов, их концентрации, зернистости и качества на прочность и износостойкость образцов, моделирующих импрегнированный слой алмазной буровой коронки /В.П. У майский, А.А. Бугаев, В. А. Евдокимов, Н.П. Бродниковский, Ю.В. Найдич //Порошковая металлургия. — 2011. — N 7/8. — С. 213-221.

Применение метода покоящейся капли для определения межфазного натяжения двух жидкостей /В. А. Евдокимов //Адгезия расплавов и пайка материалов. - 2009. - Вып. 42 -С. 47-53.

Промышленное применение алмазных коронок новых модификаций в сложных геологотехнических условиях разведочного бурения /А.А.Бугаев, В.А.Евдокимов, Т.Б.Коноваленко, Ю.А.Бакаржиев, А.Д.Тартасюк, Э.Н.Шнитников, А.Й.Рафальский //Разведка и охрана недр. - 2009. - №1. - С. 45-50.

Метод определения толщины слоя покрытия при получении гранулированных композиционных порошков /Лучка М.В., Деревянко А.В., Забродский И.М., Евдокимов В. А., Райченко А.И //Вісник національного утверситету "Львівська політехніка". - 2011. -С. 19-22.

Опыт применения алмазно-твердосплавного макрокомпозитного материала (АВКМ) в изготовлении расширителей для разведовательного бурения в твердых породах /В.А. Евдокимов, Уманский, А.А. Бугаев, Н.П., Ю.В. Найдич //Адгезия расплавов и пайка материалов. - 2011. - Вып. 44. г- С. 97-102.

Патент №859941 (Україна) Спосіб виготовлення алмазно-твердосплавного макрокомпозитного материалу /Ю.В. Найдіч, О.О. Бугаев, В.О. Евдокимов, А.А. Адамовський, В.П. Уманський, М.С. Зюкин, Т.Б. Коноваленко, Ю.А. Бакарджіев, Е.Н Шнітніков, А.Й. Рафальский //Дата публікації відомостей про видачу патенту 10.03.09. -Бюлетень№5.-2009.