Звіт про науково-дослідну роботу: “Ударно-хвильовий  синтез  різних  структурно-морфологічних  форм вуглецю; вивчення закономірностей їх утворення і термічної стабільності”

Мета роботи - установлення закономірностей фазових перетворень різноманітних структурних форм вуглецю в щільні модифікації при ударному стисненні на основі систематичних досліджень впливу умов стиснення та вихідної структури на механізми цих перетворень та структуру виникаючих фаз, дослідження термодинамічної стабільності синтезованих фаз.

Терміни виконання наукової роботи :             початок    Ікв.2010р.

закінчення    IV кв. 2012р.

Керівник роботи: Курдюмов Олександр Вячеславович, д.ф.-м.н., чл.-кор. НАНУ, зав. від.,  Бритун Віктор Федорович, к.ф.-м.н., провід. наук. спів.роб.

Дані про реєстрацію роботи  № Q110U000141

Скорочений зміст висновків рецензентів.

Робота актуальна, виконана на високому науково-технічному рівні, отримані результати важливі як для розуміння складних процесів, які виникають при ударному стиснені вуглецевих структур, так і для практики ударно-хвильового синтезу нанокристалічних надтвердих фаз вуглецю.
Робота заслуговує високої оцінки та подальшого розвитку.

Пропозиції про подальше використання результаив роботи.

Результати роботи є основою керованого ударно-хвильового синтезу вуглецевих надтвердих фаз.

РЕФЕРАТ

Мета роботи - встановлення закономірностей фазових перетворень різних структурних Sр2-форм вуглецю в щільні Sр3-фази при ударному стисненні, визначенні термостабільності синтезованих фаз.

Об'єкт дослідження - структурно-морфологічні форми вуглецю, які утворюються при ударно-хвильовому стисненні вуглеграфітових матеріалів.

Установлено, що сумарний вихід щільних фаз при ударному стисненні та відносний вміст синтезованих щільних фаз визначається ступенем тривимірної упорядкованості вихідної вуглеграфітової структури. Максимальний вихід спостерігається при стисненні високоупорядкованих графітів, коли внаслідок дії мартенситних механізмів утворюється лонсдейліт в суміші з алмазом та при стисненні цілком розупорядкованих структур типу сажі, коли утворюється Сам і алмаз.

Показана також можливість ударно-хвильового синтезу алмазних нановолокон при використанні таких домішок як КС1, які розплавлюється в процесі стиснення. Дослідження перетворень синтезованих щільних фаз показали, що Сам є менш стабільною фазою, ніж лонсдейліт, а лонсдейліт -менш стабільною, ніж алмаз. Під дією високих температур метастабільні фази перетворюються в стабільні - в графіт при низьких тисках і в алмаз - при високих тисках.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: Ударно-хвильовий  синтез,  фазові перетворення,  вуглець.

Публікації

Курдюмов А.В., Бритун В.Ф., Ярош В.В., Даниленко А.И., Зелявский В.Б. Влияние условий ударного сжатия на превращения графита в лонсдейлит и алмаз // Сверхтвердые материалы. - №1. - 2012. С. 27-37.

Курдюмов А.В., Бритун В.Ф., Ярош В.В., Даниленко А.И. Влияние  структурного совершенства углеграфитовых материалов на их фазовые   превращения при ударном сжатии // Порошковая металлургия. -2012.-№11/12.

Курдюмов А.В., Бритун В.Ф., Бочко А.В., Даниленко А.И., Зелявский В.Б. Структура и твердость углеродной керамики на основе аморфной фазн ударно-волнового синтеза // Сб. «Электронная микроскопия и прочность материалов», Киев, ИПМ НАНУ. - 2010. -№17.-С. 75-81.

Бритун В.Ф., Горбань В.Ф., Курдюмов А.В., Бочко А.В. Эволюция структуры и некоторых свойств сверхтвердой углеродной керамики при переходе от аморфного к нанокристаллическому состоянию // Наноструктурное материаловедение. - 2010. -№4.-С. 61-68.

Курдюмов А.В., Бритун В.Ф., Ярош В.В.,  Солонин Ю.М., Боримчук Н.И., Зелявский В.Б., Даниленко А.И. Ударно-волновой синтез алмазных нановолокон и их структур // Сверхтвердые материалы, — 2011. - №1. - С. 18-25.

Бритун В.Ф., Курдюмов А.В., Бочко А.В., Кузин Н.Н. Структурообразование
сверхтвердой углеродной керамики при спекании порошков аморфной фазы нанокристаллическим алмазом при високих статических давленнях // Сверхтвердые материалы. - 2011. - №5. - С. 14-22.