Звіт про науково-дослідну роботу:  “Фотоелектронні матеріали на основі легованих плівок оксиду цинку”

Мета дослідження - оптимізація технологічних умов осадження легованих плівок ZnО та його твердих розчинів з СdO. Дослідження впливу технології на структурну   досконалість, рівень фотолюмінесценції і фотовідгуку конденсатів для успішного вирощування фоточутливих  та фотовипромінюючих матеріалів в ультрафіолетовій та синьо-зеленій області спектру відповідно.

Терміни виконання наукової роботи: початок      1 кв. 2010 р

закінчення IV кв. 2012 р.

Керівник роботи:  Лашкарьов    Георгій    Вадимович  зав,   відділом  № 35, 
 д.ф.-м.н., професор.( Email:gvl@ipms.kiev.ua)

Дані про реєстрацію роботи :  N 0110U000143

Скорочений зміст висновків рецензентів.

Тема виконана в повному обсязі на високому науково-технічному рівні. Одержано великий обсяг експериментальних технологічних і фізичних результатів, що становіть базу для подальшого застосування  розроблених матеріалів в оптоелектроніці. Акцентовано, що рівень досягнутих результатів дає підстави рекомендувати продовження досліджень по цьому напрямку в рамках нової теми.

Пропозиції про подальше використання результатів роботи.

Одержані результати науково-дослідної  роботи   можуть   бути   використані   при   розробці  ефективних плівкових    фотодетекторів     ультрафіолетового    діапазону    спектру     і    джерел синьо-зеленого випромінювання.

РЕФЕРАТ

Мета роботи - оптимізація технологічних умов осадження легованих плівок ZnO та його твердих розчинів з СdO. Дослідження впливу технології на структурну досконалість, рівень фотолюмінесценції і фотовідгуку конденсатів для успішного вирощування фоточутливих та фотовипромінюючих матеріалів в ультрафіолетовій та синьо-зеленій області спектру відповідно.

Об'єкт дослідження - тонкі плівки ZnO, співлеговані азотом і алюмінієм, тверді розчини Zn1-хСdхО, а також створені на їх основі фототранзистори та гетероструктури.

Методи дослідження: осадження тонких плівок методом високочастотного розпилення сплавних металевих мішеней, рентгенівська дифракція, атомно-силова мікроскопія, енерго-дисперсний рентгенівський аналіз, електронна скануюча мікроскопія, раманівське комбінаційне розсіювання; вимірювання електричних, фотоелектричних, оптичних і люмінесцентних характеристик.

Представлені результати досліджень фізичних процесів та механізмів, які визначають ефективність фотоелектричного перетворення в легованих плівках оксиду цинку та твердих розчинів на його основі. Встановлено, що застосування розробленого авторами методу пошарового осадження плівок з використанням високочастотного магнетронного розпилення сплавної мішені дозволило виростити високотекстуровані структурно досконалі плівки ZnО та Zn1-хСdхО, як на аморфних так і на монокристалічних підкладках.

Вперше проведено легування азотом плівок ZnО та комплексно досліджено вплив акцепторної домішки азоту на їх кристалічну структуру, морфологію поверхні, оптичні властивості, поверхневі електронні стани. Показано, що введення азоту в кристалічну гратку оксиду цинку приводить до суттєвого збільшення фоточутливості та швидкодії фоторезисторів на його основі. Розроблено фототранзисторні структури Nі/ZnО:N/р-Sі, в яких реалізовано механізм внутрішнього підсилення струму і досягнуто значну фоточутливість на рівні 210А/Вт при λ = 390нм і швидкодію з часовою сталою 100 нс.

Вперше виявлена можливість керування мікроструктурою, вмістом кадмію, дефектною підсистемою, динамікою люмінесценції та шириною забороненої зони Zn1-хСdхО шляхом зміни параметрів осадження.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ОКСИД ЦИНКУ, ЛЕГУВАННЯ АЗОТОМ, КАДМІЄМ, МАГНЕТРОННЕ ОСАДЖЕННЯ, ТЕКСТУРОВАНІ	ПЛІВКИ,

ФОТОЧУТЛИВІСТЬ, ФОТОДЕТЕКТОР

ПУБЛІКАЦІЇ

А.І. Євтушенко, Г.В. Лашкарьов, В.Й. Лазоренко, Л.А. Косяченко, В.М. Ткач, І.І. Штеплюк, Т.Ш. Османов / Ультрафіолетові фотодіоди: вплив рівня легування азотом на фоточутливість плівок ZnO // Ж. Сенсорна електроніка та мікросистемні технології, Т.1 (7), №2 (2010) с.36-41.

І.І. Штеплюк, Г.В. Лашкарьов, В.Й. Лазоренко, А.І.Євтушенко / Технологічні та матеріалознавчі аспекти створення світлодіодів на основі ZnO (Огляд) // Ж. Фізика і хімія твердого тіла, Т. 11, № 2 (2010), с. 277-287.

А.І. Євтушенко, Г.В. Лашкарьов, В.Й. Лазоренко, Л.А. Косяченко, В.М. Склярчук / Перспективи створення ультрафіолетових фоторезисторів на основі плівок ZnO // Ж.Сенсорна електроніка та мікросистемні технології, Т.1 (7), №3 (2010) с.55-60.

А.І. Євтушенко, Г. В. Лашкарьов, В.Й. Лазоренко, Л.А. Косяченко, В.М. Склярч) -с, О.Ф. Склярчук / Особливості фоточутливості структури Ni/n-ZnО:N/р-Sі // Ж.Сенсорна електроніка та мікросистемні технології, Т.1 (7), № 4 (2010) .

A.I. Ievtushenko, V.A. Karpyna, V.I. Lazorenko, G.V. Lashkarev, V.D. Khranovskyy, V.A. Baturin, O.Y. Karpenko, M.M. Lunika, K.A. Avramenko, V.V. Strelchuk, O.M. Kutsay / High quality ZnO films deposited by radio-frequency magnetron sputtering using layer by layer growth method // Thin Solid Films, Vol. 518, N»16, pp. 4529^1532 (2010).

A.I. Ievtushenko, G.V. Lashkarev, V.I. Lazorenko, V.A.Karpyna, M.G. Dusheyko, V.M. Tkach, L.A. Kosyachenko, V.M. Sklyarchuk, O.F. Sklyarchuk, K.A. Avramenko, V.V. Strelchuk, Zs.J. Horvath / Effect of nitrogen doping on photoresponsivity of ZnO films // J. Phys. Stat. Sol. (a), Vol. 207, Ns 7, pp. 1746-1750 (2010).

L.A. Kosyachenko, G.V. Lashkarev, V.M. Sklyarchuk, A.I. Ievtushenko, O.F. Sklyarchuk, V.I. Lazorenko and A. Ulyashin / ZnO-based photodetector with internal photocurrent gain // J. Phys. Stat. Sol. (a). Vol. 207.

А.І. Євтушенко, В.И. Лазоренко, Г.В. Лашкарьов, В.А. Карпина, В.А. Батурин, А.Ю. Карпенко, Л.М. Удовенко / Фізичні принципи росту товстих структурнодосконалих плівок ZnО при магнетронному розпиленні // Фізика і хімія твердого тіла, Т. 12, № 2 (2011), с. 325-331.

І.І.Штеплюк, Г.В. Лашкарьов, В.Й. Лазоренко, 1.1. Тимофєєва, В.В. Хом'як, В.А. Батурин, А.Ю. Карпенко / Рентгенодифракційні дослідження мікроструктури нелегованих та легованих кадмієм плівок оксиду цинку // Фізика і хімія твердого тіла, Т. 12, № 3 (2011), 623-628.

Г.В. Лашкарев, В.А. Карпина, В.И. Лазоренко, А.И. Евтушенко, И.И. Штеплюк, В.Д. Храновский. / Свойства оксида цинка при низких и средних температурах // Физика низких температур, т. 37, № 3, (2011), с. 289-300.

L.A. Kosyachenko, G.V. Lashkarev, A.I. Tevtushenko, V.I. Lazorenko, V.M. Sklyarchuk, O.F. Sklyarchuk / Detector with high internal photocurrent gain based on ZnO:N // J.Acta Physica Polonica A, Vol. 118, № 5, pp. 862-864 (2010).

V. Khranovskyy, I. Tsiaoussis, G. R. Yazdi, L. Hultman and R. Yakimova / Heteroepitaxial ZnO nanohexagons on p-type SiC // Journal of Crystal Growth, 312 (2010) pp. 327-332.

Linnea Selegard, Volodymyr Khranovskyy, Fredrik Soderfind, Cecilia Vahlberg, Maria Ahren, Per-Olov Kail, Rositza Yakimova and Kajsa Uvdal, / Biotinylation of ZnO nanoparticJes and thin films: a two-step surface functionalization study, ACS Appl. Materials and Interfaces, vol. 2, (2010) 2128-2135.

I. Shtepliuk, G. Lashkarev, О. Khyzhun, В. Kowalski, A. Reszka, V. Khomyak, V. Lazorenko, I. Timofeeva / Enhancement of the ultraviolet luminescence intensity from Cd-doped ZnO films caused by exciton binding // Acta Physica Polonica A, Vol. 120, №5, (2011), p. 500-503.

I. Shtepliuk, G. Lashkarev, V. Khomyak, O.Lytvyn, P. Marianchuk, 1. Timofeeva, A. levtushenko, V. Lazorenko / Features of the influence of the deposition power and gas ratio Аг/Ог on the microstructure and optical properties of the Zno.9Cd0.1O films // Thin Solid films, 520 (2012) .

А.И. Евтушенко, Г.В. Лашкарев, В.И. Лазоренко, О.Ю. Хижун / Технология создания детекторов ультрафиолетового излучения на основе ZnO // Тезисы докладов 111-й Международной Самсоновской конференции "Материаловедение тугоплавких соединений", 23-25 мая 2012, Киев, Украина. С. 141.

Л.А. Косяченко, А.І. Євтушенко, Г.В. Лашкарьов, В.М. Склярчук, О.Ф. Склярчук, В.И. Лазоренко, В.М. Ткач / Ступінь самокомпенсації ZnO співлегованого азотом та алюмінієм // Тези доповідей 5-тої Міжнародної науково-технічної конференції "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології// (СЕМСТ-5), 4-8 червня 2012 р. Одеса, Україна. СІ61.