Звіт про науково-дослідну роботу: “Дисперсні порошкові лігатури, утворені шляхом відновлення оксидів металів нанодисперсним порошком твердого розчину вуглецю в карбіді кремнію, та їх роль в структуроутворенні перспективних керамік та металевих композитів”

Мета роботи - встановлення закономірностей формування структури керамік, наплавок, гранульних матеріалів та металевих композитів при використанні синтезованих дисперсних порошкових лігатур, що були утворені при високотемпературній взаємодіі металевих оксидів та нанорозмірного порошку нестехіометричного карбіду кремнію.

Терміни виконання роботи : початок Ікв. 2010р.
                                         закінчення   ІУкв. 2012р.

КЕРІВНИК РОБОТИ:   Гадзира Микола Пилипович, зав.відділу, доктор тех. наук. E-mail: dep14@ipms.kiev.ua

Дані про реєстрацію роботи:   N 0110U000139

Cкорочений зміст висновків рецензентів.

В розглянутій роботі встановлена роль лігатур в процесі сплавлення алюмооксидного порошку, гаряче пресування утворених гранульних матеріалів призводить до утворення кераміки з рівнем твердості, що перевищує 22 ГПа, та тріщиностійкості понад 8.5 МПа м1/2, причому доля використовуваних лігатур не перевищує 10%. Введення синтезованих нанокомпозиційних лігатур в розплав нелегованого заліза або титану до 2 мас.% призводить до зростання межі міцності понад 900 МПа після проведення традиційних процесів гарячого деформування (кування та прокатки) за рахунок формування дрібнодисперсної структури та зміцнення нанорозмірними евтектиками карбідів та силіцидів. Показана перспективність створених керамічних матеріалів на основі оксиду алюмінію в якості різального інструменту при обробці легованих сталей та чавуну, які за характеристиками не поступаються інструментальним керамікам торгових марок.

Пропозиції про подальше використання результатів роботи.

Результати науково- дослідної   роботи   можуть бути використані для виготовлення   керамічного ріжучого інструменту, зміцнення сталі в металургійній галузі, а також в галузі    виготовлення порошкового дроту для високоміцних наплавок.

РЕФЕРАТ

Об'єкт   дослідження      -      вплив   високодисперсних   композиційних порошкових   продуктів   взаємодії   нестехіометричного   карбіду   кремнію   та оксидів металів на формування структури та властивостей композиційних матеріалів.

Мета роботи - встановлення закономірностей формування структури керамік, наплавок, гранульних матеріалів та металевих композитів при використанні синтезованих дисперсних порошкових лігатур, що були утворені при високотемпературній взаємодії металевих оксидів та нанорозмірного порошку нестехіометричного карбіду кремнію. Розробка нових керамічних та металокомпозиційних матеріалів як конструкційного, так і функціонального призначення, що відрізняються низькими затратами виробництва та високим рівнем експлуатаційних характеристик.

В процесі виконання роботи були досліджені процеси формування керамік та металевих композитів з участю синтезованих дисперсних порошкових лігатур утворених в результаті високотемпературної взаємодії оксидів металів з нанодисперсним порошком нестехіометричного карбіду кремнію. Використання традиційних методів спікання та різних методів формування розплавів дозволили виявити закономірності структуроутворення перспективних керамік та металевих композитів. Сформовані порошкові дроти на основі синтезованих дисперсних порошкових лігатур дозволили дослідити процеси структуроутворення перспективних наплавок та реалізувати метод отримання гранульних матеріалів. Досліджені процеси зміцнення піноскла шляхом введення в структуру синтезованих високодисперсних композиційних порошкових лігатур.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ДИСПЕРСНІ КОМПОЗИЦІЙНІ ЛІГАТУРИ, МЕТАЛЕВІ І КЕРАМІЧНІ МАТРИЦІ, ДИСПЕРСІЙНЕ ЗМІЦНЕННЯ, ЕЛЕКТРИЧНА ДУГА, ПІНОСКЛО.

ПУБЛІКАЦІЇ

Фесенко И.П., Коломыс О.Ф., Давидчук Н.К., Гадзыра Н.П., Галямин В.Б. и др. Свойства керамического материала, полученного спеканием порошковой системы ALN- SiC-C -Y203. Труды II международной самсоновской конференции “Материаловедение тугоплавких соединений” 2010г. Киев, Украина, 18-20 мая.

Гадзира М.П., СолоненкоВ.1., Шмулян О.М. Непружний розсiв механiчної енергiї в композицiйному матерiалi на основi залiза.” Сучаснi проблеми фiзики конденсованого стану”. Працi 2-ї мiжнародної  конференцiї. 2010р., м.Київ 6-9 жовтня с.86-88.

Гадзира  Н.Ф., Солоненко  B.I., Панибрацький В.М. Восстановление кремния электроннолучевым методом с применением нестехиометрического SiC. «Сучаснi проблеми фiзики конденсованого стану». Працi II-ї міжнародної конференції. м.Київ, 2010р., 6-9  жовтня с.89

# Гадзира  М. П., Недибалюк  А. Ф., Солоненко В. І.,  Шмулян О.В. Параметри структури нанопорошкової вуглецевої сталі «Високі тиски 2010. Фундаментальні і прикладні аспекти .Тези 2-ї міжнародної конференції» 2010.

Тимошенко Я.Г., Гадзира М.П. Особливості диспергування спечених  залізних ковтунів та  взаємодія їх  із нанорозмірним нестихіометричним    карбідом кремнієм ” Наноструктурное материаловедение”  2011. №1.-С.   44-49.

Тимошенко Я.Г.  Особливостi   взаємодiї та фазоутворення  мiж нанорозмiрним  нестихiометричним   карбiдом  кремнiю   та  оксидом залiза. Порошкова металургiя, 2012р. №5/6  с. 57-64.

Г.Г Гнесин. К истории возникновения и развития технологии керамических материалов. Порошковая металлургия, 2012, №7/8, с. 151-159.